Оригинал статьи,

опубликованной в журнале «Строительные Материалы» 7/2001.

«Обследование влажности эковаты

в облегченных кирпичных стенах зданий

с нормальным тепловлажностным режимом»

Авторы: Веялис С.А.,Гнип И.Я., Кершулис В.И., кандидаты технических наук

(Институт «Термоизоляция», Вильнюс, Литва)

Облегченные кирпичные стены с утеплителем из эковаты применяются для строительства жилых домов. Актуальным вопросом для таких стен является оценка влажностного состояния утеплителя. В технической литературе соответствующие данные почти отсутствуют.

Институтом «Термоизоляция» в 1999-2001 гг. выполнены обследования* влажности эковаты в облегченных кирпичных стенах одноэтажных и двухэтажных жилых домов, построенных в г.Каунасе (4 здания) и г.Кедайняй (2 здания) Литовской Республики. Стены домов состояли из внутреннего и наружного слоев, соединяемых перевязкой (кирпичным  рядом), и напыленной между ними  эковаты толщиной 5,6,7,9,12 см и плотностью 65-75 кг/м3 (рис.1).Тонковолокнистая структура эковаты обуславливает ее превосходную проникающую способность, материал эффективно заполняет труднодоступные зазоры и углубления.

Рис.1.Конструкция обследованных кирпичных стен жилых домов.

Внутренняя поверхность стен оштукатурена, а фасадная поверхность выполнена без наружного отделочного слоя - под расшивку. Технические показатели неиспользованных материалов приведены в табл.1.

Таблица 1

| Части стен | Индекс обозна-чения слоя | Плотность материала, кг/м3 | Толщина слоя d, см | Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя λds, W/(m·K) | Расчетное значение термического сопротивления слоя R, m²·K W | Относительный фактор паропроницаемости материала µ | Толщина слоя воздуха, эквивалентная сопротивлению паропроницаемости слоя материала Sd, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя поверхность | si | - | - | - | 0,13 | -- | -- |
| Штукатурка из цементно-песчаного раствора | 1 | 1800 | 1,5 | 0,96 | 0,02 | 6,7 | 0,1 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 2 | 1350 (брутто) | 25 | 0,61 | 0,41 | 4 | 1 |
| Теплоизоляция из эковаты | 3 | 65-75 | 5 6 7 9 12 | 0,051* | 0,98 1,18 1,37 1,76 2,35 | 1,1* | 0,06 0,07 0,08 0,1 0,14 |
| Кладка из силикатного сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе | 4 | 1800 | 12 | 1,03 | 0,12 | 5,5 | 0,7 |
| Наружная поверхность | se | - | - | - | 0,04 | - | - |
| *Рассчитаны по (1,2) с использованием данных (3) |  |  |  |  |  |  |  |

Исследование влажности эковаты проводили на образцах, отобранных из стен зданий в октябре (начале периода влагонакопления) и апреле (после влагонакопления в зимний период).На каждом обьекте как по глади стены, так и из подоконной и надоконной частей отбирали несколько образцов утеплителя толщиной от 5 до 12 см. Образцы делили по толщине на 3 части, из которых эковату помещали в отдельные боксы, что позволило определить влажность по толщине утеплителя.

Влажность проб эковаты определили в лаборатории согласно (4). При этом эковату высушивали при температуре не выше 65˚С, чтобы предотвратить выделение кристаллической воды и деструкцию кристаллической борной кислоты.

Результаты исследований обрабатывали статистическими методами (5-7) исходя из следующих предпосылок:

-влажность слоя эковаты в наружном ограждении зависит от воздействия технологических, эксплуатационных и климатических факторов, учесть влияние которых теоретически невозможно;

-влажность отдельной пробы - величина случайная и может принимать   значения в некоторых пределах;

-при большом количестве определений средний результат перестает быть случайным и может быть предсказан с заданной степенью определенности.

Начальная влажность эковаты определяется ее составом, характером связи влаги с капиллярно-пористым материалом и технологическими параметрами изготовления. В дальнейшем она зависит от конструкции наружного ограждения и условий эксплуатации. В общей сложности в течение 1999-2001 гг. произведено 204 определения влажности эковаты. Статистическая обработка данных представлена в табл.2. Гипотеза о нормальном распределении влажности эковаты подтверждается по критериям согласия (5).Графически это наглядно иллюстрируется хорошей сходимостью гистограммы эмпирического распределения относительных частот влажности эковаты и кривой нормальной плотности вероятности (рис.2).

Рис.2.Гистограмма эмпирического распределения относительных частот влажности эковаты в стенах, совмещенная с кривой нормального распределения (W=12,4 мас.%,Sw=2,3)

Средние значения влажности эковаты во всех случаях, независимо от года наблюдений и толщины ее слоя, колебалась от 8,9 до 14,7 мас.% (табл.2). С наружной стороны слоя эковаты во всех случаях влажность больше в среднем на 15%, что указывает на достаточную однородность признака, его небольшую изменчивость. Было выявлено также отсутствие существенного различия между местной влажностью эковаты по глади стены и ее подоконной и надоконной частями. Поэтому статистический анализ выполнен по полученным индивидуальным значениям влажности эковаты независимо от выше названных факторов.

Сравнение по годам дисперсий выборок, каждая из которых представляет данные о влажности эковаты в стенах обследованных зданий №№ 1-4 и №№ 5,6, показало, что они являются оценками общей генеральной совокупности за весь период наблюдения на уровне значимости α = 0,025 (при 5 степенях свободы и уровне значимости α=0,025, χ²0,975 =12,8, что больше значения критерия Бартлета В=11,6). Поэтому в качестве оценки  для дисперсии воспроизводимости можно взять средневзвешенную дисперсию S²w  с числом степеней свободы 198 (6).

Допустимость различия между выборочными средними значениями влажности эковаты в стенах проверена с помощью критерия Р.Фишера. Метод состоит в сравнении оценок между выборочной дисперсией S²b=14,9 и средней дисперсии выборок S²=5,4 (7). Рассеивание  выборочных средних  местной влажности эковаты является допустимым, так как F = S²b/ S²  =

2,76 меньше Fверхн = 3,0 при уровне значимости α=0,01.

В течение 1,5 лет средние значения влажности эковаты в обследованных стенах изменялись по годам незначительно (см.табл.2 , от 11,5 до 13,2%), что характеризует устойчивость влажностного состояния утеплителя во времени.

Таблица 2.

| Местонахождение №№ обследованных домов* | Продолжительность эксплуатации, годы | Средняя толщина слоя эковаты, см | Год проведения обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 X |  |  | 2000 IV |  |  | 2000 X |  |  | 2001 IV |  |  |
|  |  |  | n** | W | Sw | n** | W | Sw | n** | W | Sw | n** | W | Sw |
| Г.Каунас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 6 | 5 | 10,1 | 0,58 | 5 | 8,9 | 1,19 | 6 | 8,9 | 0,5 | 6 | 10,6 | 1,08 |
| 2 | 2 | 7;5 | 6 | 14,7 | 2,01 | 6 | 14,3 | 1,76 | 6 | 15,3 | 2,55 | 6 | 14,4 | 1,96 |
| 3 | 2,5 | 5 | 11 | 12,1 | 1,12 | 12 | 11,1 | 1,64 | 9 | 11,5 | 0,7 | 9 | 11,6 | 0,59 |
| 4 | 5 | 9;6 | 12 | 13,8 | 2,96 | 12 | 12,9 | 2,01 | 6 | 12,4 | 3,96 | 9 | 13,9 | 2,1 |
| Итоги по годам обследований: |  |  | 34 | 12,8 | 2,49 | 35 | 11,9 | 2,39 | 27 | 12 | 3,06 | 30 | 12,6 | 2,12 |
| Г.Кедайняй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5,5 | 12 | 27 | 12,6 | 1,41 | 24 | 11,8 | 17,3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5,5 | 9 | 15 | 14,3 | 2,98 | 12 | 11,1 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по годам обследований: |  |  | 42 | 13,2 | 2,23 | 36 | 11,5 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: *Для утепления стен применена эковата, производимая в Литве (дома №№ 1,3,5,6) и Эстонии (дома №№ 2,4) по технологии и на оборудовании финского концерна «МАКРОН» (8,9) ** n –количество определений влажности;W-среднее значение влажности по данным обследования каждого дома и всех домов, мас.%; Sw –соответствующие средние квадратические отклонения влажности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные настоящих исследований показывают, что в слое эковаты влага не накапливается, а выходит наружу. Наружный слой кирпичной кладки в свою очередь пропускает влагу и способствует высыханию утеплителя. Это подтверждается и практикой применения облегченных кирпичных стен с утеплителем из эковаты в Финляндии, Швеции, где воздушная прослойка между наружным слоем из кирпича и утеплителем не предусматривается (10).

На основании статистической обработки большого количества измерений влажность эковаты в облегченных кирпичных стенах жилых домов может быть оценена средним значением генеральной совокупности , за весь период наблюдения равным W=12,4 мас.% со средним квадратическим отклонением воспроизводимости  Sw=2,3. При нормировании влажности эковаты в таких стенах по  ее наибольшему значению Wmax    мас. %   (11), будем иметь

Wmax  = W+k2 · Sw= 12,4 +1,28 ·2,3≈15,

где k2 – толерантный (допускаемый) множитель для верхней односторонней доверительной границы квантили ρ=0,9 с вероятностью (1-α)=0,9, определяемый по обьему генеральной совокупности Σn =204 согласно (1), табл. 1.

В результате исследования установлено, что в слое эковаты обследованных кирпичных стен влага не накапливается, а через утеплитель  и наружный слой кирпичной кладки выходит наружу. Нормируя величину влажности эковаты в облегченных кирпичных стенах зданий с нормальным тепловлажностным режимом по ее наибольшему значению, определена величина верхней односторонней доверительной границы квантили ρ=0,9 с вероятностью (1-α)=0,9 равная 15 мас.%.

Список литературы:

1. ISO 10456:1997. Thermal insulation-Building materials and products-Determination of declared and design thermal values (Тепловая изоляция.Строительные материалы и издения.Определение декларируемых и проектных тепловых величин). 16 р.

2. РЕГЛАМЕНТ STR 2.01.03:1999. Декларируемые и проектные величины теплотехнических показателей строительных материалов и изделий. Первое издание (на лит.яз.),Вильнюс,1999.26 с.

3.  Гнип И.Я., Кершулис В.И., Веялис С.А. Теплофизические свойства эковаты // Строит. материалы. 2000. №11.

С.25-27.

4.   ГОСТ 17177-94. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. М.:МНТКС. 1996.

60 с.

5.  Закс Л. Статистическое оценивание. Пер. с нем. В.Н. Варыгина. Под ред. Ю.П. Адлера, В.Г. Горского.

М.: Статистика, 1976. 598 с.

6.   Ахназарова СЛ., Кафаров В. В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. М.: Высш. школа, 1978.319 с.

7.   Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: Энергия, 1978. 262 с.

8.  ИСТ 3487003-1. ЭКОВАТА. Термоизоляционный материал из целлюлозного волокна. Технические требования. ЗАО «Экорема», Литва, 2001.11с.

9.  Технический сертификат ЕЕ  Wаlsекtо ТS 1:96. Целлюлозная вата. Эстония, 1996,4 с.

10. М-Т-АОЗ isofloc Planungs -Нandbuch. Stand.:4.94, Каssеl. 105 s.

11. Колотилкин В.М. Надежность функционирования жилых зданий. М.: Стройиздат, 1989.376 с.